Техническая информация № 1035

Histolith® Aqua-Fassadenschutz

Разбавляемый водой концентрат для водоотталкивающей пропитки.

Описание продукта

Область применения:

Для водоотталкивающей пропитки впитывающих минеральных фасадных поверхностей.

Свойства продукта:

- высокая степень водоотталкивания,

- не влияет на диффузию водяного пара,

- пропускает углекислый газ,

- устойчив к щелочам и УФ

Основа материала:

Водная микроэмульсия из силанов и олигомерных силоксанов.

Плотность:

Ок. 1,0 г/см3

Цветовой тон:

Прозрачный.

Упаковка:

5 л

1 л

## Внимание:

Воспламеняется. Опасность серьезного повреждения глаз. Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. Емкости хранить плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. Не вдыхать пар/аэрозоль. При попадании в глаза сразу тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Надевать защитные очки / маску. При несчастном случае или недомогании обратиться к врачу (по возможности показать этикетку). Применять только в хорошо проветриваемых областях.

Смешанный с водой материал не воспламеняется, опасности серьезного повреждения глаз нет, но раствор может вызывать раздражение глаз.

Более точные указания: см. Паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, без мороза.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Технология нанесения

Смешивание:

1 вес. долю концентрата смешать с 9 вес. долями чистой питьевой воды. Смешивайте столько материала, сколько вы сможете использовать в течение 12 часов.

Способ нанесения:

Замешанный материал наносится кистью (щеткой), заливается или распыляется. Может распыляться способом Airless с пониженным давлением.

В зависимости от впитывающей способности наносится многократно, как минимум 2 раза в технике «мокрое по мокрому».

Чистка инструмента:

Сразу после применения водой.

Расход:

Ок. 20-40 мл/ м2 концентрата (= ок. 200-400 мл/ м2  замешанного материала) на 1 слой в зависимости от впитывающей способности подложки. Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объект.

Температура при нанесении покрытия:

+ 5 до + 30 oС для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

При температуре + 20 (C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность устойчива к воздействию дождя через 4 часа. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность  сушки возрастает.

Внимание:

На светлых поверхностях возможно углубление цветового тона.

Меры по защите окружающих поверхностей:

Окружающие поверхности тщательно покрыть, это особенно касается стеклянных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из клинкерного кирпича, естественного камня.

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка.

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих веществ, сухими и с впитывающей способностью. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Облицовочная кладка из естественного камня, кирпича, силикатного кирпича, бетонного камня, а также облицовочный бетон и минеральные покрытия.

Подготовить поверхность соответствующими методами, удалить все загрязнения и свободные частицы. Необходимо исключить увлажнение через трещины, дефектные швы и дыры.

Естественный камень с песчаной осыпью перед пропиткой укрепить с помощью Histolith® Steinfestiger.

Указания

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон		0 61 54 /71 17 10

Факс		0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de